|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L 3199A | L 3192A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 | 0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 | 101.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.08.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39 | 1.35 |
| CERTIFICATE OF ANALYSIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type |  | : Red pigment |  |  | Chemical class |  |  | : Synthetic Iron oxide Fe2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delivery condition |  | : Powder |  |  | Colour index |  |  | : Pigment Red 101(77491) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS No. |  | : 1309-37-1 |  |  | Shade |  |  | : DIROX 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reference standard |  | : Lot No 325 |  |  | PO No. |  |  | : 25-730 dt 17.07.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colour values |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Specification | TEST RESULTS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot nos. |  | L 6135B |  |
| DE of Mass tone | 1.5 max | 0.33 |  |
| Tinting strength,% | 95 - 105 | 102.82 |  |
| DE of Reduce tone | 1.5 max | 0.27 |  |

Specific Surface Area  10.167  m²/gm

Average Particle size  2190 Nano m

| S.Anandharaj |  |
| --- | --- |
| Sr.Manager(QC) |  |